欧盟 EN71介绍

EN71-1 玩具安全－第1部分：

物理和机械性能 该部分主要包括跌落检测、小零件检测、锐利边缘检测、拉力检测、压

力检测、线缝检测、耳鼻眼拉力、扭力检测等。 物理测试部分一般要求：

| 1 材料 | 12 锐利尖端 |
| --- | --- |
| 2 组装 | 13 突出部件 |
| 3 软性塑料薄膜 | 14 相对运动的部件 |
| 4 玩具袋 | 15 口动玩具 |
| 5 玻璃 | 16 气球 |
| 6 膨胀材料 | 17 玩具风筝及其它 飞行玩具的绳索 |
| 7 边 | 18 封闭式玩具 |
| 8专门设计用于玩具的火药帽 | 19 承受儿童重量的玩具 |
| 9声响玩具 | 20 重型静止玩具 |
| 10 带热源的玩具 | 21 弹射物 |
| 11 小球 | 22水上玩具 |

EN71-2 玩具安全－第2部分：

阻燃性能 该部分规定了所有玩具禁止使用的易燃材料种类及对某些小型火源的玩具的燃烧性能要求。要求被检测材料的燃烧速度不得超过标准规定的限值。涉及到戴在头上的玩具、玩具化装服饰和供儿童在玩耍中穿戴的玩具、供儿童进入的玩具、含毛绒或纺织面料的

软填充玩具。 1、要求被测试材料的燃烧速度不得超过标准规定的限。

| 类别 | 结论 |
| --- | --- |
| 髭须 假发 面具 | 长毛或毛发超过 5Omm | 原长度≥ 150mm | 1、 燃烧时间应≦ 2 秒 2、若玩具持续燃烧，燃烧长度不得大于原长度的50 % |
|  |  | 原长度＜ 150mm | 1 、燃烧时间应≦ 2 秒 2 、若玩具持续燃烧，燃烧长度不得大于原长度的75 % |
|  | 长毛或毛发小于 50mm, 无毛发或其它附属物的大纸面具（眉心至面具顶部尺寸＞ 1 30mm ） | 1 、燃烧时间应≦ 2 秒 2 、若玩具持续燃烧，燃烧部位的最大长度不得大于 7Omm |
| 玩具化装服饰 | 火焰燃烧速度应≦30mm/s 若燃烧速度大于10mm/s 而小30mm/ s ，需加警告说明于玩具和包装上：“警告，远离火源” |
| 儿童可以进入的玩具 | 1、火焰燃烧速度就应≦30mm/s 2、若火焰燃烧速度在20-30mm/s之间，不得有火滴； 3、速度大于10mm/s 而小30mm/ s ，需加警告说明于玩具和包装上：“警告，远离火源” |
| 具长毛或纺织品表面的填充玩具 （不适合长度≦150mm ） | 火焰燃烧速度≦30mm/s |

EN71-3：2001/AC玩具安全－第3部分：

某些元素的转移 该部分规定了玩具的可触及部件或材料中可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、锡）的最大限值。其检测原理是：可溶性元素是模拟材料在吞咽后与胃酸持续接触一段时间的条件下，从玩具材料中提取出的溶出物。采用检出限适当的方法定量测定可

溶性元素的含量。 1、限值要求：

| 元素 | As 砷 | Ba 钡 | Cd 镉 | Cr 铬 | Hg 汞 | Pb 铅 | Sb 锑 | Se 硒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值 ppm | 造型粘土和指画颜料以外的玩具材料 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 60 | 90 | 60 | 500 |
|  | 造型粘土 和指画颜料 | 25 | 250 | 50 | 25 | 25 | 90 | 60 | 500 |

EN71-4：1990＋A1 玩具安全－第4部分：

化学和有关活动用的试验装置 EN71-4规定了在化学试验装置及相关活动设备中使用的化学物质的限值，也包括化学、生物学、物理学、微生物和环境科学等领域中的试验玩具，同时也规定了标签、化学物质使用清单及使用说明书的相关要求。 EN71-5 玩具安全－第5部分：化学玩具（试验装置除外） EN71-5规定了化学玩具中有害物质使用的限制及要求，主要应用于模制和浇铸装置中的石膏、灰泥；微型台装置中的陶瓷和玻璃制品上色材料；造型粘土装置中的烤箱可塑PVC料；塑胶浇铸装置；嵌入装置；照相洗印装置；模具中使用的粘合剂、油漆、清漆、稀释剂和清洁剂。 EN71-6玩具安全－第6部分：年龄标志的图形表示 该部分指出了对不适合3岁以下儿童使用但可能对3岁以下儿童有危险的玩具应加贴年龄警告标识。警告标识可用文字说明或图示符号，如果使用警告说明，它必须符合EN71 Part 1

的要求，无论是用英文或是用其他国家的语言文字都必须清晰地显示警示语。

EN71-7指画颜料的要求：
EN71-7中列举了手指画颜料中可允许的着色剂和防腐剂及其限值，并规定了8大重金属

的迁移限值以及主要芳香胺的使用限制，同时也规定了指画颜料中物理特性的要求。

EN71-8：供户内和户外家庭娱乐用的摇摆、滑动和类似玩具
EN71-9：玩具中有机化合物通用要求
EN71-10：有机化合物的样品制备和提取
EN71-11：有机化合物的分析方法 
EN71-9有机化合物的一般要求——规定了以以下暴露方式存在于每种玩具或玩具材料中的有毒化合物的迁移总量：与嘴接触；摄取可能；皮肤接触；眼接触；吸入。受限物质涉及的范围特别广，包括阻燃剂、着色剂、芳香胺、单体物质、溶剂迁移、可吸入溶剂、木材防腐剂（室内和室外的）、其他的防腐剂和增塑剂。
EN71-9与EN71-10&11是一个整体，相辅相成。